ÇİMENTO TERRAZO TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Tanımı:

Çimento Terrazo ; çimento esaslı, polimer katkı ilaveli ;eski beton ve asphalt  türü malzemeler üzerine 25-30 mm aralığında kaplanması ve özel aparat elmaslarla silim yapılması işidir.

Uygulama ve Tüketimler:

- Uygulama yapılacak zeminin yağ,kir ve tozdan arındırılması,

- Zemindeki çatlakların epoksi dolgusu ile tamiratının yapılması,

- Alüminyum lamalarla anoların hazırlanması,

- Çimento terrazo uygulaması öncesi zemine aderans artırıcının sürülmesi,

- Çimento terrazo toz harcının içine renkli kırmataş,mermer kırığı veya renkli cam parçalarının eklenmesi,

- Homojen bir dağılım elde edilene kadar 4-5 dakika süresince özel mikser içinde karıştırılması,

- Karışımı tamamlanan harcın anoların içine dökülmesi,

- Mala ve mastarının yapılması,

- Geniş ağızlı mala ile yüzey düzeltmelerinin yapılması,

- 4-5 gün süresince çimento terrazonun su ile kürlenmesi,

- Kürleme sonrası çimento terrazonun elmas uçlu aparatlarla silnmesi,

- Silinmiş çimento terrazo yüzeyine alifatik esaslı polüretan reçinenin koruyucu olarak rulo ile sürülmesi,