BASKI DESENLİ THINSET TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Tanımı:

Thinset ; çimento esaslı, polimer katkı ilaveli ;eski beton ve asfalt  türü yapı malzemelerinin  üzerine 5-10 mm aralığında kaplanması,gri renkli kalıp ayırıcı toz  uygulamasından sonra kauçuk kalıp ile desen çıkartılma işidir.

Uygulama ve Tüketimler:

- Şantiyeye 25 kg’lık torbalar halinde getirilen thinsetlerin kova içine boşaltılıp,3-3,5 kg su ilave edilerek 3-4 dakika  el mikserleriyle karıştırılması,

- Thinset kaplama yapılacak beton yüzeyin basınçlı yıkama suyu ile yıkanması,zayıf  tabakaların yüzeyden uzaklaştırılması,

- Eski beton yüzeyine aderans artırıcı kimyasalın fırça ile sürülmesi,(0,2 lt/m2)

- Karışımı tamamlanmış ve dinlendirilerek içindeki hava atılmış thinset’in; akıcı kıvamda,5-10 mm kalınlığında  ve 20-25 m2 anolar halinde kaplamasının yapılması,

- Geniş ağızlı geniş malalarla yüzey mastarının yapılması,

- Gri kalıp ayırıcının kullanılması(0,15 kg/m2)

- Polüretan esaslı kalıplar ile desen çıkartılması,

- Tüm alanın baskılaması bitiminde ,basınçlı su ile yüzeyin yıkanması,

- Geçirgenliğin önlenmesi için yüzey koruyucu ve parlatıcının kullanılması(GS – 0.25 LT/M2).