EPDM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Tanımı:

Epdm ; renkli kauçuk parçalarının tek kompenantlı binder bağlayıcı ile karışımı sonucu beton/asphalt zemin üzerine kaplama işinin adıdır.

Uygulama ve Tüketimler:

- Epdm uygulama öncesi,zemine demir donaıılı beton dökülmesi,

- Betonun 7-10 gün süresinde su ile kürlenmesi,

- Betondaki nemin % 5 in altına düşmesinin beklenmesi,

- Peyzaj alanı içinde toprak ile epdm i ayıracak plastik/metal ayraçların zemine ankrajının yapılması,

- Sbr(siyah kauçuk parçalar)uygulama öncesi zemine aderans artırıcı binderın rulo ile sürülmesi,

- Özel mikser içinde sbr ile binderın homojen bir şekilde karıştırılması,

- 15-20 mm kalınlığında Sbr nin aderans artırıcının üzerine serilmesi,

- El malaları ile yüzeyin kota getirilmesi,

- Sbr kaplamasından en az 1 gün sonra projeye bağlı grafik tasarımların zemine işaretlenmesi,

- Özel mikser içinde renkli Epdm in binder ile homojen bir şekilde karıştırılması,

- 5-7 mm kalınlığında Epdm kaplamanın projeye bağlı olarak zemine dökülmesi,el malası ile düzeltmelerinin yapılması,

- Kaplama yapılan alana 24 saat koruma altına alınmalı,