EPOKSİ TERRAZO TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Tanımı:

Epoksi Terrazo ; iki kompenantlı reçine ve muhtelif dolgu malzemelerinin karışımının ,alüminyum lamalarla hazırlanmış anoların içine 8-15 mm kalınlığında dökülmesi ve kürlenme sonrası elmas uçlu silim makineleri ile silinmesi işinin adıdır.

Uygulama ve Tüketimler:

- Uygulama yapılacak zeminde betonun bağıl neminin % 5 in altında olmasını kontrol etmek,

- Zeminin toz,kir ve yağlardan arındırılması,

- Alüminyum çıtalarla anoların zemine ankrajının yapılması,

- Epoksi astarının zemine rulo ile sürülmesi,

- A ve B compenant tan oluşan epoksi reçine ve dolgu malzemelernin uygun kapların içinde karıştırıcı el mikseri ile en az 4-5 dakika karıştırılması,

- Karışımı tamamlanmış dolgulu epoksi harcının,astarı sürülmüş zemine dökülmesi ve el malası yardımı ile ano içinde seviyelenmesinin sağlanması,

- Kirpi rulo ile zemine dökülen epoksi harcının içinde hapsolmuş havanın dışa atılması,

- Hava şartlarına bağlı olarak 4-5 gün sonra prizini almış epoksi terrazo yüzeyinin elmas aparatlarla silinmesi,

- Silim işlemi sonrası yüzeye alifatik esaslı koruyucu polüretan sealerın uygulanması.