MIKRO BETON TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Tanımı:

Mikro beton ; çimento esaslı, polimer katkı ilaveli ;eski beton,asphalt ve  ahşap  türü malzemeler üzerine 5-10 mm aralığında kaplanması işidir.

Uygulama ve Tüketimler:

- Şantiyeye 25 kg’lık torbalar halinde getirilen mikro betonlar kova içine boşaltılıp,3,5 - 4 kg su  ilave edilerek 5 dakika  el mikserleriyle karıştırılması,

- Mikro beton kaplama yapılacak beton yüzeyin basınçlı yıkama suyu ile yıkanması,

- Eski beton yüzeyine aderans artırıcı kimyasalın fırça ile sürülmesi,(0,2 lt/m2)

- Karışımı tamamlanmış ve dinlendirilerek içindeki hava atılmış mikro betonun; akıcı kıvamda,5-10 mm kalınlığında  ve 20-25 m2 anolar halinde kaplamasının yapılması,

- Geniş ağızlı geniş malalarla yüzey mastarının yapılması,

- Kaplama yapıldıktan 24-48 saat sonra yüzeydeki mala izleri 50-200 grid aralığında elmaslarla silinir,

- Yüzey tozu temizlendikten sonra iki kompenantlı polüretan reçine ile lak yapılır.