PEBBLE TEKNİK ŞARTNAME

Pebble Dezaktif Beton;

2-4 mm çap aralığında ‘’muhtelif renklerde tamburlu taşlar ile’’  beyaz çimento ve vb yapı malzemelerinin karışımından imal edilmiş betonun 30 mm kalınlığında; yerinde anolu dökülmesi, özel çelik mala ile beton yüzey düzeltmesinin yapılması, su kanamasının bitiminde ‘’Yüzey Priz Geciktirici ‘’kimyasalın kullanılması sonrası mevsim şartlarına bağlı olarak 1-2 saat sonra basınçlı yıkama makinası ile beton yüzeyinin su ile yıkanması suretiyle yapılan imalattır.

Uygulama ve Tüketimler:

- Havuz tabanında 15-20 m2 yi aşmayacak şekilde profiller ile ano kurulması,

- Aderans artıcı akrilik lateksin yıkanmış zemine fırça ile sürülmesi ( 100 gr/m2),

- Beton karıştırıcı makine içine beyaz ve bej renkli tamburlu taş, beyaz çimento, akrilik polimer, su ve mermer tozu  malzemelerinin  belirtilen oranlarda atılması, homojen hale gelinceye kadar mikserin 10 dakika karıştırılması,

- Homojen karışmış Pebble Dezaktif Betonun hazırlanmış anoların içine 30 mm kalınlığında dökülmesi,

- Özel çelik mala ile beton yüzey düzeltmesinin yapılması,

- Betonun su kanaması bitiminde yüzey priz geciktiricinin ( 0,20 lt/m2) pompa ile beton yüzeyine tatbik edilmesi,

- Mevsim sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat sonra beton yüzeyinin basınçlı su ile yıkanması.

- Pebble Dezaktif Beton Yüzeyine öncelikle su bazlı ( 0,2 lt/m2)  sonrasında solvent bazlı (0,25 lt/m2) akrilik esaslı sealerın koruma ve parlatma esaslı kullanılması.