POLİSHED BETON  TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Tanımı:

Özel miks dizayn C30 mukavemet sınıfında hazır betonun temin edilmeli,rötre çatlaklarını önlemek için polyfiber mesh kullanılmalı(12 mm uzunluğunda),çelik tel muadili forta fiber (50 mm uzunluğunda)beton sahaya geldiğinde istenen miktarda beton içine ilave edilip,mikser kazanı 10 dk hızlı karışım yapıldıktan sonar hazırlanan saha kalıpları içine dökülmeli.Beton üretim saatinden itibaren 2 saat süresince kalıba yerleştirilmedir.Beton kürlemesi doğal su ile yapılmalı,gerekli yerlerden dilatasyon derzleri kesilmeli ve final proses olarak likit esaslı yüzey sertleştirici kullanılmalıdır.

Uygulama ve Tüketimleri

- POLISHED BETON uygulaması yapılacak yüzeye aderans artırıcı kimyasalın fırça ile sürülmesi,(0,2 lt/m2)

- Şantiyeye mikserli/pompalı teslim edilecek Özel mix dizayn betonun içine polyfiber ve forta fiber’ın ilave edilmesi,hazırlanmış saha kalıpları içine dökülmesi,

- Alüminyum mastarlama yapılması,

- Geniş ağızlı çelik mala ile düzgün yüzeyin elde edilmesi ve beton bünyesindeki fazla suyun yüzeye tahliyesinin sağlanması,

- Helikopter perdahı yapılması,

- Püskürtme tarzı sulama şekli ile beton kürlemesinin yapılması,

- Bir hafta içinde 15-20 m2 ölçüler dahilinde dilatasyon derzlerinin kesilmesi,

- 21-28 gün sonra beton yüzeyinin özel aparatlı elmas taşlar silinmesi,

- Büyük aparatların kullanılmadığı yüzey alanlarının el taşlama makinası ile silinmesi

- Talep edildiği takdirde akrilik su bazlı boya ile otopark çizgilerinin yapılması,

- Likit yüzey sertleştiricinin silinmiş beton yüzeyine fırça ve rulo ile tatbik edilip,özel aparatlarla beton yüzeyine penetrasyonu sağlanır,