Ürün Tanımı:

Renkli Beton, C25-C30 mukavemetinde Hazır Betonun içine Beton Santralinde Likit Pigmentler katılarak hazırlanmış betonun tümünün renkli hale getirilme işleminin sonucunda ortaya çıkan özel mix dizayn betonun adıdır.

Renkli Beton Üretim& Uygulama Teknikleri:

- Hazır Beton Santralinde talep edilen renge bağlı olarak 15-25 kg aralığında likit pigment,Hazır Beton Hazırlama Ünitesi olan ‘’ Panmiksere’’ bağlı pompalar yardımıyla beton içine katılması,Su/Çimento oranı 0,40’ı geçmeyecek bir karışım beton santrali içinde hazırlanması.

- Beton santralinde hazırlanan renkli betonun, üretim yapılan alandan beton dökümü yapılacak şantiyeye kadar maksimum 75 dakika içinde sevkiyatının yapılması,

- Önceden hazırlanan saha kalıplarının içine betonun pompalı/mikserli olarak serilmesi,

- Serilen betonun mastarlanarak malasının yapılması,

- Betonun su kanaması bitiminde ve yüzeyin plastik kıvama geçtiği anda perdah makinaları ile beton yüzeyinin perdahlanması,

- Statik açıdan gerekli yerlerden genleşme derzlerinin kesilmesi,

- Geçirgenliğin önlenmesi için yüzey koruyucu ve parlatıcının kullanılması(GS – 0.25 LT/M2).