### DEZAKTİF BETON TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Tanımı:

Tamburlanmış   Taş ile Dezaktif Beton ; şantiyede kalıp içerisine dökülmüş özel mix dizayn  alt beton üzerine ;imalat sahasında yerinde hazırlanacak muhtelif renklerde tamburlanmış taş karışımının serilmesi, ‘’Yüzey Priz Geciktirici Kimyasalın kullanılması sonrası mevsim şartlarına bağlı olarak 5-10 saat sonra basınçlı yıkama makinası  ile beton yüzeyinin yıkanması suretiyle yapılan işin adıdır.

Uygulama ve Tüketimler:

- İşveren tarafından uygulama yapılacak zeminin hazırlanması,

- C25 sınıfında alt dolgu hazır betonun hazırlanmış kalıpların içine serilmesi(7-10 cm kalınlığında)

- Alt dolgu beton dökümünden asgari 1-2 gün sonra projeye uygun kalıpların ortalama 3 cm yüksekliğinde hazırlanması,

- Projeye uygun , 5-12 mm ebat aralığındaki tamburlanmış taşlarla ‘’Carmix makinası’’ içinde dezaktif beton karışımının hazırlanması,

- Hazırlanmış karışımın kalıpların içine dökülmesi ve mastarlamasının yapılması,

- Betonun su kanaması bitiminde 0.25 Lt/m2  yüzey priz geciktiricinin pompa ile beton yüzeyinin kürlenmesi,

- Mevsim sıcaklığına bağlı olarak 5-10 saat sonra beton yüzeyinin basınçlı su ile yıkanması.

- Yıkanmış Dezaktif Beton Yüzeyine Akrilik esaslı sealerın koruma ve parlatma esaslı kullanılması,(0,25 lt/m2)