TOPRAK STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Toprak Stabilizasyonu;uygulama yapılacak alan içinde 0-4 ,4-7 ve 7-10 mm granümetreye sahip toprak karışımının içine su bazlı akrilik polimerin karıştırılması ve silindir ile sıkıştırılması işleminin adıdır.

Uygulama Sorumlulukları;

- Mevcut zemindeki toprak karışımının karıştırıcı el aletleri ile havalandırılması,

- Suya doygun hale getirilmesi,

- Su bazlı akrilik polimerin (2 lt/m2) pompa ile püskürtülmesi,

- Solüsyonun tüm toprak karışımına temas edebilmesi için el aletleri ile toprağın karıştırılması,

- Silindir ile zeminin sıkıştırılması,

- Sıkıştırılmış toprak zemin yüzeyine 0-4 mm ince toprağın serpilmesi tekrar solüsyonun pompa(2 lt/m2) ile tatbik edilmesi,

- Toprağın silindir ile sıkıştırılması,sıkıştırılmış toprak yüzeyin su iticilik ve aşınmaya karşı direnç göstermesi için stiren akrilik esaslı yüzey koruyucu sealerın (0,3 lt/m2)pompa ile tatbikinin yapılması,