BASKI BETON TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Tanımı:

Baskı Beton ; şantiyede kalıp içerisine dökülmüş taze beton yüzeyine ‘’Özel İmalat Kuvarts Esaslı Yüzey Renklendirici ve Sertleştiricinin atılması,  Kalıp Ayırıcının baskılama öncesi yüzeye serpilmesi ve özel imalat polüretan esaslı Kalıpların kullanılması sonrası tüm alanda baskılama işi bitiminde yüzeyin basınçlı su ile yıkanması ve yüzeye   Yüzey Koruyucu Cila uygulamasının adıdır.

Uygulama ve Tüketimler:

- Eski beton(beton zemin değilse şart değil) yüzeyine aderans artırıcı ‘’Latex’’ ‘in fırça ile sürülmesi(0,2 lt/m2),

- Şantiyeye mikserli teslim edilecek betonun içine 0,3 kg/m3 fiberlerin katılması, hazırlanmış saha kalıpları içerisine serilmesi,

- Serilen betonun mastarlanarak malasının yapılması,

- Betonun su kanaması bitiminde 3-5 kg/m2 renkli Kuvarts esaslı renkli yüzey sertleştiricinin (CSH) beton yüzeyine serilmesi,

- Tekrar yüzey malasının yapılarak baskılama noktasına gelindiğinde  0.2 kg/m2 kalıp ayırıcı verenklendirici(RA) kullanılarak istenilen desenin baskı setleri ile baskılanması,

- Tüm alanın baskılama işlemi bittikten sonra beton yüzeyinin basınçlı su ile  yıkanması,

- Statik açıdan gerekli yerlerden genleşme derzlerinin kesilmesi,

- Geçirgenliğin önlenmesi için yüzey koruyucu ve parlatıcının kullanılması(GS – 0.25 LT/M2).